# Prefeitura do Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal

Projeto Executivo Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul em Jacareí

## DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

2844-MC-F01-PA

EN005-07-PV8-001Ø-613.DOC

1 	INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo a apresentação do Projeto Executivo 
Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a 
Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul em Jacareí.

O método utilizado para elaboração do dimensionamento é o da Prefeitura do Município de São Paulo, através das Instruções de Projeto da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana.

A seguir, são apresentadas as hipóteses e considerações adotadas para os cálculos das estruturas de pavimentos.

RL00204PV8001E-621.DOC

- PARÂMETROS DE PROJETO

Os parâmetros de projeto, bem como as considerações realizadas estão apresentados a seguir.

  - TRÁFEGO

A via foi classificada como de Tráfego Pesado, conforme a IP-02 que define vias de tráfego pesado como ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhões e ônibus em número de 301 a 1000 por dia, por faixa de tráfego, caracterizado por um número “N” típico de 2x107 solicitações do eixo simples padrão de 80 kN para período de projeto de 10 anos.

  - SUPORTE DO SUBLEITO

A capacidade do suporte do subleito é expressa pelo CBR (Califórnia Bearing Ratio), ou Índice de Suporte Califórnia, valor utilizado para dimensionamento de pavimentos.

Logo com o objetivo de caracterizar o subleito, ou seja, a camada que suportará a estrutura de pavimento foi executada sondagens e retiradas de amostras para a realização da caracterização dos materiais, bem como, para a execução de ensaios laboratoriais de granulometria, compactação, CBR/expansão e a sua posterior classificação HRB. Os resultados obtidos são apresentados no Anexo 1.

O quadro a seguir apresenta resumidamente os resultados para a determinação do CBR de projeto.

| Furo | CBR (%) | Exp (%) |
| --- | --- | --- |
| ST-04/01 | 14,20 | 0,83 |
| ST-05/01 | 12,80 | 0,67 |
| ST-05/03 | 10,70 | 0,24 |
| ST-06/02 | 11,50 | 0,32 |
| ST-07/02 | 9,80 | 0,14 |
| ST-07/03 | 12,30 | 0,13 |
| ST-07/05 | 10,70 | 0,12 |
| ST-08/04 | 27,60 | 0,22 |
| ST-09/01 | 17,10 | 0,32 |
| ST-10/01 | 10,70 | 1,19 |
| ST-10/02 | 9,00 | 1,13 |
| ST-11/03 | 13,70 | 0,75 |
| ST-12/01 | 9,40 | 0,16 |
| ST-14/02 | 7,80 | 1,85 |
| ST-15/01 | 14,70 | 0,15 |
| ST-18/02 | 9,50 | 0,11 |
| ST-19/02 | 20,10 | 0,15 |
| ST-20/04 | 11,90 | 1,80 |

Dos valores obtidos, e aplicando os critérios estatísticos, tem-se o valor de CBR de projeto.

Para determinação do CBR de projeto do subleito, foi aplicada a seguinte expressão matemática.

CBRprojeto = CBRmédio – [(desvio padrão x coeficiente de Student t0,90) / (n)0,5]

CBRprojeto = 12,97 – [(4,70*1,33) / (18)0,5]   = 12,0

CBRprojeto = 11,48 %

CBRprojeto adotado= 11,0 %

Para preparo do subleito:

O solo do subleito ou da camada final de terraplenagem deverá ser escarificado, umedecido na umidade ótima e compactado (100% PN) na cota de projeto, satisfazendo os requisitos da especificação, a uma profundidade mínima de 0,15 m. Os solos desta camada deverão ser isentos de material vegetal e impurezas, possuindo CBR maior ou igual ao de projeto. Também deverão apresentar expansão menor ou igual a 2%.

Caso o subleito não apresente expansão menor ou igual a 2%, deverá ser executada uma substituição do solo em uma espessura de 1,0 m, com material de características especificadas para o subleito.

Deverá ser garantido que no último metro de aterro, as camadas compactadas em no máximo 0,20 m, sejam de material de qualidade superior ou idêntico ao especificado para o subleito.

Na execução dos cortes de forma a melhorar e garantir a qualidade de compactação da fundação do pavimento deverá ser efetuado um rebaixamento de 0,15 m em relação ao greide de terraplenagem, estocando o material lateralmente, executando-se em seguida, o preparo do subleito e posteriormente, nova camada de melhoria do subleito de 0,15 m com o material estocado.

Caso haja segmentos com ocorrência de material orgânico ou de baixa capacidade de suporte, pode-se proceder a critério da fiscalização a estabilização do subleito com material inerte (rachão) na espessura mínima de 0,50 m, desde que seja economicamente mais favorável que a troca de solo.

  - DIMENSIONAMENTO

O método supõe a existência de drenagem superficial adequada e lençol d’água subterrâneo rebaixado em pelo menos 1,50 m em relação ao greide de terraplenagem. Caso esta condição não seja satisfeita, haverá necessidade de execução de drenos profundos.

O número “N” de solicitações equivalentes ao eixo padrão utilizado é igual a 2,0 x 107, conforme indicado no item 2.1.

Para o subleito, conforme item 2.2, adotou-se um CBR de projeto igual a 11% com expansão menor ou igual a 2%.

Para a determinação das camadas do pavimento, empregou-se o programa computacional DIMPAV.

Os resultados obtidos são apresentados a seguir:

  - Verificação Mecanicista

Os parâmetros utilizados foram obtidos com base nos procedimentos apresentados na IP-08 da SIURB, conforme apresentado a seguir.

- CAUQ:	MR = 35.000 kgf/cm2 e  = 0,30.

- BINDER:	MR = 15.000 kgf/cm2 e  = 0,30.

- BGS:	MR =   2.500 kgf/cm2 e  = 0,40.

- BGTC:	MR = 75.000 kgf/cm2 e  = 0,25.

- SL:		MR =    1100 kgf/cm2 e  = 0,45.

Análise DimPav.

| Camada | Espessura (cm) | Resultados Obtidos |
| --- | --- | --- |
| Concreto Asfáltico Usinado à Quente | 5,5 |  |
| Binder | 5,0 | t = 2,5 x10-5 - N atuante = 3,22 x 1020 |
| Brita Graduada Simples | 15,0 |  |
| Brita Graduada Tratada com Cimento fct,f=1MPa | 10 | RT = 0,50 - N atuante = 3,52 x 105 |
| Subleito (CBR 11%) | - | NÃO Satisfaz as exigências de projeto |

Resultados da análise Mecanicista para seção proposta:

| Camada | Espessura (cm) |
| --- | --- |
| Concreto Asfáltico Usinado à Quente | 5,0 |
| Binder | 5,0 |
| Brita Graduada Simples | 15,0 |
| Brita Graduada Tratada com Cimento fct,f=1MPa | 15,0 |
| Subleito (CBR  11%) | - |

Estrutura do pavimento proposta:

Abaixo esta apresentada à estrutura adotada para o pavimento em tela e as respectivas especificações que deverão ser seguidas na execução das obras.

| # CAMADA | # ESP. | # ESPECIFICACOES |
| --- | --- | --- |
| # CAUQ | # 5,0 cm | # PMSP/SP ESP – 10/92 |
| # Imprimação ligante | # - | # PMSP/SP ESP – 09/92 |
| # Binder | # 5,0 cm | # PMSP/SP ESP – 11/92 |
| # Imprimação impermeabilizante | # - | # PMSP/SP ESP – 09/92 |
| # BGS | # 15,0 cm | # PMSP/SP ESP – 06/92 |
| # BGTC | # 15,0 cm | # PMSP/SP ESP – 23/92 |
| # Preparo e Melhoria do Subleito com # CBR ≥ 11% , expansão ≤ 2% | # - | # PMSP/SP ESP – 01/92 |

ANEXO 1 – SONDAGENS À TRADO